PE 40

|  | Opis System bez izolacji termicznej - jest przeznaczony do wykonywania konstrukcji wewnętrznych: lekkich ścianek i przeszkleń. Głębokość konstrukcyjna profili wynosi 40 mm, zakres szklenia: od 1 do 25 mm (szyby zarówno pojedyncze jaki i zespolone). System charakteryzuje się zastosowaniem rowka okuciowego tzw. „eurorowka”, dzięki któremu możliwe jest zastosowanie szerokiej gamy akcesoriów. Konstrukcja systemu pozwala na stosowanie zawiasów dowrębowych, które są łatwiejsze w montażu i bardziej ekonomiczne. |
| --- | --- |

Charakterystyka służy do wykonywania drzwi nakładkowych, jedno i dwuskrzydłowych; posiada wiele wariantów wykonania skrzydeł drzwiowych: z cokołem lub skrzydłem ciętym pod kątem 45 stopni, bez progu lub z progiem; profile mogą być skręcane lub zagniatane; posiada możliwość gięcia profili; jest kompatybilny z innymi systemami Ponzio

| kształtowniki aluminiowe | Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1 |
| --- | --- |
| wypełnienia | szyby pojedyncze lub zespolone z każdym rodzajem szkła lub panele nieprzezierne |
| sposoby wykończenia powierzchni | malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, "stare złoto", brązowy - spełniające wymogi Qualanod; |
| uszczelki | z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 |
| akcesoria | złączki narożne, wkrety, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej |
| okucia | systemowe |
| dopuszczenia i świadectwa jakości | AT-15-8114/2009 "Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu Ponzio NT 40" |