PE 52

|  | Opis System posiada trzykomorową konstrukcje profili z rowkiem okuciowym w standardzie "euro" oraz rowkiem okuciowym stosowanym w oknach i drzwiach balkonowych z profili PVC lub drewnianych. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic wynosi 52 mm, a dla skrzydeł 60 mm. System pozwala na zastosowanie szerokiej gamy okuć oraz ułatwia ich montaż. Trzykomorowa konstrukcja profili systemu Ponzio PE 52 zapewnia dużą sztywność kształtowników, a co za tym idzie umożliwia wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach. |
| --- | --- |

Charakterystyka - ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio - możliwość stosowania okuć z systemów PVC i drewnianych - możliwość wykonania konstrukcji łukowych - możliwość zastosowania wypełnień o grubości 10-43 mm - możliwość wykonywania połączeń narożnych skręcanych lub zagniatanych - skrzydła okienne zlicowane po stronie zewnętrznej

| kształtowniki aluminiowe | EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:1998 stan T6 wg PN-EN 515:1996 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1 |
| --- | --- |
| izolacyjność termiczna | ramowy współczynnik przenikania ciepła Uf = 2,1-2,5 W/m2K/ |
| wypełnienia | szyby pojedyncze lub zespolone z każdym rodzajem szkła lub panele nieprzezierne |
| sposoby wykończenia powierzchni | malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, "stare złoto", brązowy - spełniające wymogi Qualanod; |
| uszczelki | z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 |
| akcesoria | złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej |
| okucia | Sobinco, SAVIO, Siegenia, LAVAAL |