PE 60

|  | Opis Trójkomorowy system okienny o konstrukcji analogicznej do systemu NT 60PT. Charakteryzuje się zastosowaniem rowka okuciowego tzw. "eurorowka". Zaprojektowanie nowych profili z "eurorowkiem" pozwala na zastosowanie szerszej gamy okuć oraz ułatwia ich montaż. W systemie można stosować okucia do okien trapezowych, łukowych, okrągłych, uchylno-rozwieralnych, uchylno-przesuwnych, a także w podwyższonej, 2 klasie antywłamaniowości. Głęokość konstrukcyjna kształtowników dla skrzydeł wynosi 60-68 mm, a dla ościeżnic 60 mm. |
| --- | --- |

Charakterystyka - ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio (NT 60PE doskonale współpracuje z systemami drzwiowymi o szerokości ościeżnicy 60 mm) - możliwość zlicowania skrzydeł okien (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej) - zastosowania wypełnień o grubości: 13-45 mm - zastosowania nowoczesnych uszczelek dwukomponentowych z EPDM - gięcia profili - wiele sposobów wykonania połączeń narożnych

| kształtowniki aluminiowe | EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:1998 stan T6 wg PN-EN 515:1996 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1 |
| --- | --- |
| izolacyjność termiczna | współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) odpowiada grupie materiałowej 2.1 dla okien |
| wypełnienia | szyby pojedyncze lub zespolone z każdym rodzajem szkła lub panele nieprzezierne |
| sposoby wykończenia powierzchni | malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, "stare złoto", brązowy - spełniające wymogi Qualanod; |
| uszczelki | z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 |
| akcesoria | złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej |
| okucia | tylko renomowanych firm: Fapim, Savio, Erreti, Hautau, Geze, Siegenia, Sobinco, itp. |
| dopuszczenia i świadectwa jakości | - Aprobata Techniczna ITB AT-15-6846/2005 "Okna i drzwi balkonowe systemu Ponzio NT 60PT i NT 60PE z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną" - Certyfikat zgodności: 2 klasa antywłamaniowości wg ENV 1627 - Badania typu wg PN-EN 14351-1:2006 |