PE 78

|  | Opis System posiada czterokomorową konstrukcje profili z rowkiem okuciowym w standardzie "euro" i jest przeznaczony do konstrukcji okien o szczególnie wysokich wymogach izolacyjności termicznej (Uf 1,5-1,9 W/m2K). Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic wynosi 78 mm, a dla skrzydeł 86 mm. System pozwala na zastosowanie szerokiej gamy okuć oraz ułatwia ich montaż. Dzięki czterokomorowej budowie i dodatkowym elementom wzmacniającym, system pozwala na wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach. |
| --- | --- |

Charakterystyka  ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio  zastosowanie nowoczesnych uszczelek dwukomponentowych z EPDM  możliwość wykonania konstrukcji łukowych  możliwość zastosowania wypełnień o grubości 23-61 mm  możliwość wykonywania połączeń narożnych skręcanych lub zagniatanych  skrzydła okienne zlicowane po stronie zewnętrznej

| izolacyjność termiczna | Uf = 1,5-1,9 W/m2K |
| --- | --- |
| sposoby wykończenia powierzchni | malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie; |
| uszczelki | z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania PN – EN 12365-1:2006 |
| okucia | tylko renomowanych firm: Sobinco, SAVIO, Siegenia |
| dopuszczenia i świadectwa jakości | Badania typu wg PN-EN 14351-1 |