PT 60 okna

|  | Opis Trzykomorowy system przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej, wymagających izolacji termicznej: wiatrołapów, witryn, okien, drzwi balkonowych. Pozwala na budowę konstrukcji zakwalifikowanych do grupy materiałowej RMG 2.1. Trzykomorowa konstrukcja usprawnia funkcjonowanie systemu i zachęca inwestorów do stosowania Ponzio NT 60PT. Dodatkowa komora powoduje zwiększenie sztywności. Dzięki temu w NT 60PT można wykonywać konstrukcje o dużych gabarytach. Przekładki termiczne: proste i w kształcie omegi mają szerokość 16 mm. Głębokość konstrukcyjna kształtowników, dla skrzydeł wynosi 60-68 mm, a dla ościeżnic 60 mm. |
| --- | --- |

Charakterystyka - ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio - możliwość zlicowania skrzydeł okien (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej) - zastosowania wypełnień o grubości: 8-48 mm - zastosowania nowoczesnych uszczelek dwukomponentowych z EPDM - gięcia profili - wiele sposobów wykonania połączeń narożnych

| kształtowniki aluminiowe | EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:1998 stan T6 wg PN-EN 515:1996 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1 |
| --- | --- |
| izolacyjność termiczna | współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) odpowiada grupie materiałowej 2.1 wg DIN 4108 |
| wypełnienia | szyby pojedyncze lub zespolone z każdym rodzajem szkła lub panele nieprzezierne |
| sposoby wykończenia powierzchni | malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, "stare złoto", brązowy - spełniające wymogi Qualanod; |
| uszczelki | z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 |
| akcesoria | złączki narożne, wkrety, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej |
| okucia | tylko renomowanych firm: Fapim, Savio, Erreti, Iseo, Cisa, Hautau, Geze itp. |
| dopuszczenia i świadectwa jakości | - Aprobata Techniczna ITB AT-15-6846/2005 "Okna i drzwi balkonowe systemu Ponzio NT 60PT i NT 60PE z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną" - Badania typu wg PN-EN 14351-1:2006 |